Ausschreibungstext
Traditionelle Fensterform mit abgeschrägten Kanten wie Finstral FIN-72 Classic-line Kunststoff-Kunststoff
Hier finden Sie den Ausschreibungstext Ihrer gewünschten Ausführung. Bitte streichen Sie nicht gewünschte Ausstattungen und ergänzen Sie die benötigten Leistungswerte (rot markiert). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Planerberater: finstral.com/planerberater
Außen
Gestaltung
Material
- Kunststoff (weichmacherfreies PVC-U, nicht ausgeschäumt, alle Hauptprofile mit Wanddicke der Außenwände der Klasse A nach EN 12608-1, helle Profile (Weiß, Antikweiß, Perlweiß) mit Witterungsbeständigkeit und Farbechtheit für die Klimazone S (heißes Klima) nach EN 12608-1, helle Profile mit Stoßfestigkeit mittels Fallbolzen Klasse II nach EN 12608-1
Farbe/Oberfläche
Rahmenfarben
- glatt: Weiß
- satiniert (direkte Oberflächenprägung ohne aufgeklebte Folie, Profil im Farbton durchgefärbt): Weiß, Seidengrau, Grau
- geprägt (direkte Oberflächenprägung ohne aufgeklebte Folie, Profil im Farbton durchgefärbt): Weiß, Antikweiß, Perlweiß
- Holzstruktur (auf Rahmen aufgeschweißte Folie, Oberflächenprägung, Profil im angepassten Braunton durchgefärbt): Castagno, Eiche, Nuss
Glasdichtungsfarben
- Hellgrau für Rahmenfarben Weiß, Antikweiß, Perlweiß, Seidengrau
- Schwarz für Rahmenfarben Grau, Nuss
- angepasst für Rahmenfarben Castagno, Eiche
Rahmenformen
Bautiefe Blendrahmen
- 72 mm
Bautiefe Block-Blendrahmen
- 124 mm
Rahmenansicht außen
- Traditionelle Fensterform mit abgeschrägten Kanten wie Finstral Classic-line
- Flügelrahmen-Ansichtsbreite: 36 mm
Stulpausführung
- klassisches, sichtbares Stulp-Profil
Stilelemente
Sprossen
- aufgesetzte Sprosse Classic (mit Glasabstandhalter) in Rahmenfarbe
- aufgesetzte Sprosse Stil (mit Glasabstandhalter) in Rahmenfarbe
- zwischen Glas liegende Sprosse (9, 18 oder 26 mm)
Füllungen (für Festfelder)
- glatte, genutete und abgeplattete Füllung (alle Rahmenfarben)
- emaillierte Glasfüllung (10 Farben)
- Kunstharz-Füllung (5 Dekore)
- Keramik-Füllung (9 Dekore)
Zierelemente
- Zierprofil und Zierstück in Rahmenfarbe
Schutz
Einbruch
Standard-Einbruchhemmung
- 2 hochwertige Rollenpilzkopfbolzen-Verriegelungen
Weitere Einbruchhemmungen
- 4-Punkt-Sicherheitsbeschlag
- umlaufender Sicherheitsbeschlag mindestens alle 85 cm, meist weniger Abstand
- Verbundsicherheitsglas Klasse P2A, P4A oder P5A
- abschließbarer Griff, Druckknopf-Griff oder Druckgriff
- Anbohrschutz des Griffgetriebes
- Fenstersensor für elektronische Überwachung
- geprüftes Sicherheitsbeschlags-Paket Klasse RC 2N oder RC 2
Sonne/Hitze
Sonnenschutzgläser
- wie Finstral Mediterran 2: Ug 1,1 W/m2K, g 0,48, LT 0,74
- wie Finstral Mediterran 3: Ug 0,6 W/m2K, g 0,44, LT 0,67
- wie Finstral Sun-Block 2: Ug 1,1 W/m2K, g 0,28, LT 0,60
- wie Finstral Sun-Block 3: Ug 0,6 W/m2K, g 0,26, LT 0,54
Weitere Sonnenschutz-Optionen
- für eine Verbundflügel-Ausführung mit innenliegender Jalousette wählen Sie bitte eine Flügelvariante mit der Zusatzausstattung Twin
- Rollladen
- Textilbeschattung
- Raffstore
- Klappladen
- Schiebeladen
- Faltschiebeladen
Sicht
- Ornamentgläser (12 Designs)
Insekten
- feststehender Insektengitterrahmen
- Insektengitterrahmen als Drehtür
- Insektengitterrollo in horizontaler oder vertikaler Laufrichtung
- Insektengitterplissee für Türen
Mitte
Isolation
Wärme/Kälte
Rahmen
- wärmedämmendes Kunststoffprofil
- Uf-Wert 1,2 W/m2K
Isolierglas
- Argongas-Füllung
- leicht abgeschliffene Glaskanten
- elektronischer Qualitätsscan jedes Glases
- RAL- und CEKAL-Gütezeichen
2-fach-Wärmeschutzglas
- wie Finstral Plus-Valor: Ug 1,1 W/m2K, g 0,65, LT 0,82
- wärmegedämmter, eckverschweißter Glasabstandhalter in Schwarz, Grauweiß oder Hellbraun
3-fach-Wärmeschutzglas
- wie Finstral Max-Valor: Ug 0,6 W/m2K, g 0,60, LT 0,77
- bestes Fensterglas Europas mit maximaler Kombination aus Wärmedämmung, Energiegewinnung, Lichtdurchlässigkeit und Farbneutralität
- wärmegedämmter, eckverschweißter Glasabstandhalter in Schwarz
- besonders reflexionsarm (unter 15 %)
Wärmedämmwerte
Einflügliges Fenster gemäß Normmaß für Uw-Berechnung 1,23 x 1,48 m:
- Uw-Wert für 2-fach-Glas: Uw 1,2 W/m2K
- Bestwert für 3-fach-Glas: Uw 0,80 W/m2K
Zweiflügliges Fenster mit Stulp gemäß Normmaß für Uw-Berechnung 1,23 x 1,48 m:
- Uw-Wert für 2-fach-Glas: Uw 1,3 W/m2K
- Bestwert für 3-fach-Glas: Uw 0,92 W/m2K
Hinweis: Glaszusatzausstattungen wie Sicherheitsglas, Sonnenschutz, Schallschutz können den Bestwert verschlechtern.
Lärm
Schallisolierende Konstruktion
- formschlüssige Rahmen
- an Kunststoff-Profile anextrudierte Dichtungen
- Glas und Flügelrahmen verklebt statt verklotzt
- Prüfnachweis einer notifizierten Stelle des Rw-Wertes inkl. Spektrumsanpassungswerte (C; Ctr) liegt vor
Schalldämmwert
Rw-Werte für einflüglige Fenster/Türen bis 2,7 m2 Elementfläche:
- Rw Standard: 32 (-2;-6) dB
- Rw Bestwert: 45 (-2;-6) dB
Hinweis: Glaszusatzausstattungen wie Sicherheitsglas, Sonnenschutz, Wärmeschutz können den Bestwert verschlechtern.
Dichtheit
Abdichtende Konstruktion
- dicht verschweißte Ecken
- strammer Dichtungssitz
- Mitteldichtungssteg schützt Beschlagsteile
Schlagregendichtheit
- Klasse 9A für einflügeliges Fenster
- Klasse 9A für zweiflügeliges Stulpfenster
- nach EN 12208 für Referenzmaß 1,23 x 1,48 m
Luftdurchlässigkeit
- Klasse 4 für einflügeliges Fenster
- Klasse 4 für zweiflügeliges Stulpfenster
- nach EN 12207 für Referenzmaß 1,23 x 1,48 m
Widerstandsfähigkeit bei Windlast
- Klasse C5 / B5 für einflügeliges Fenster
- Klasse C3 / B3 für zweiflügeliges Stulpfenster
- nach EN 12210 für Referenzmaß 1,23 x 1,48 m
Bauanschluss
Montageart
Neubau/Umbau
- Einbau in zwei Arbeitsgängen: in der nassen Bauphase die wärmegedämmte Montagezarge wie Finstral FIN-Fix im Mauerwerk verbauen und einputzen, nach Abschluss der groben Bauarbeiten in der trockenen Bauphase die Fenster- und Türelemente in die Montagezarge einsetzen
- Einbau in einem Arbeitsgang: Fenster direkt im Mauerwerk verbauen und einputzen
Fensteraustausch/Sanierung
- Überschubmontage ohne aufwändige Maurerarbeiten: Zurückschneiden des Holzblendrahmens der alten Fenster und Überschub des neuen Blendrahmens, Dauer: unter 2 Stunden pro Fenster
- altes Fenster aus der Montagezarge lösen und neues Fenster in die Montagezarge einsetzen
- altes Fenster komplett entfernen und neues Fenster direkt ins Mauerwerk einputzen
Abdichtungsqualität
Verlässliche Bauanschlüsse
- Bibliothek von über 700 detaillierten Bauanschluss-Zeichnungen für ganz Europa, über 300 davon unabhängig geprüft durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)
Aktuelle Montage-Standards
- In verpflichtenden Schulungen für Monteure wird der Einsatz moderner Abdichtungsmaterialien vorgegeben.
- Jeder Finstral-Montage-Partner ist geschult, oft auch als Montage-Profi zertifiziert durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).
Innen
Gestaltung
Material
- Kunststoff (weichmacherfreies PVC-U, nicht ausgeschäumt, alle Hauptprofile mit Wanddicke der Außenwände der Klasse A nach EN 12608-1, helle Profile (Weiß, Antikweiß, Perlweiß) mit Witterungsbeständigkeit und Farbechtheit für die Klimazone S (heißes Klima) nach EN 12608-1, helle Profile mit Stoßfestigkeit mittels Fallbolzen Klasse II nach EN 12608-1)
Farbe/Oberfläche
Rahmenfarben
- glatt: Weiß
- satiniert (direkte Oberflächenprägung ohne aufgeklebte Folie, Profil im Farbton durchgefärbt): Weiß, Seidengrau, Grau
- geprägt (direkte Oberflächenprägung ohne aufgeklebte Folie, Profil im Farbton durchgefärbt): Weiß, Antikweiß, Perlweiß
- Holzstruktur (auf Rahmen aufgeschweißte Folie, Oberflächenprägung, Profil im angepassten Braunton durchgefärbt): Castagno, Eiche, Nuss
Glasdichtungsfarben
- angepasst an Kunststoffrahmenfarbe
Rahmenformen
Elementform
- Rechteckform
- Schrägform
- Rundform
Flügelform
- Rechteckform
- Schrägform
- Rundform
Rahmenansicht innen
- Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel
Griffe/Bänder
Griffe
- Aluminium-Griffserie 1 und 2
- Edelstahl-Griffserie 3
- Designgriffe mit Rundrosette Serie 11, 12, 13 und 14
- kompatibel zu allen handelsüblichen Fenstergriffen mit zwei M5-Gewindeschraubenbefestigungen
- kompatibel zu allen Fenster-Steckgriffen vom Hersteller FSB
Bänder
- sichtbare Bänder
Zubehör
Innenfensterbank
- Innenfensterbank MDF foliert in Rahmenfarbe, maßgefertigt, Eckausführung gerade oder abgerundet
Rollladenkasten-Verkleidung
- zusätzliche Wärmedämmung
- farblich angepasst
- Installation ohne Maurerarbeiten: bestehende Kästen bleiben erhalten
History-Mittelpartie
- stilgerechte symmetrische Ansicht bei zweiflügligen Stulpfenstern
Bedienung
Öffnungsarten
Drehkipp-Beschlag (Standard)
- Qualitätsbeschlag
- selbstjustierende Rollenpilzkopfbolzen
- Flügelheber
- Fehlbedienungssperre
- veränderbare Sitzhöhe des Griffs
Weitere Öffnungs-Optionen
- zweiflüglige Stulpfenster
- Fenstertür
- abschließbare Tür
- Oberlicht-Kipp
- Parallelschiebetür
- Parallelschiebekipptür
Bedienkomfort
Komfort-Standards
- spürbar hochwertige, wartungsarme und langlebige Bedienung durch die umlaufend mit dem Glas verklebten Flügelrahmen
Weitere Komfort-Optionen
- motorisierte Kippöffnung auf Knopfdruck oder durch Anbindung an Smart-Home-Lösungen mit sichtbarem oder verdeckt liegendem Elektroantrieb
- flache Schwellen bei Fenstertüren
Bediensicherheit
Sicherheitsgläser
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
Verriegelung der Drehöffnung
- Kipp vor Dreh
- abschließbarer Griff
- Drehsperre
Flügel-Auffangsicherung
- Flügel-Auffangsicherung gegen Herausfallen des Flügels bei Fehlbedienung, unsachgemäßem Gebrauch oder ungenügender Wartung
Lüften
Manuelle Lüftungsoptionen
- Sommer-/Winter-Kippstellung
- Spaltlüftung
- Flügelbremse
- Lüftungsflügel wie Finstral Vent
Passive Lüfter
- wie Finstral PassiveVent Mini: 5 m3/h bei 8 Pa
- wie Finstral PassiveVent Midi auf Flügel: 30 m3/h bei 8 Pa
- wie Finstral PassiveVent Midi auf Blendrahmen/Verbreiterung: 30 m3/h bei 8 Pa
Aktive Lüfter
- wie Finstral ActiveVent: Motorlüfter mit 4 Leistungsstufen bis 45 m3/h
Rundherum
Zertifikate
- RAL- und CEKAL-Gütezeichen für Mehrscheiben-Isolierglas
- zertifizierte ift-Qualität
Managementsysteme
- Qualität EN ISO 9001
- Umwelt EN ISO 14001
- Arbeitssicherheit BS OHSAS 18001
- Energie EN 50001
Service
Werkskundendienst
- Werkskundendienst vom Hersteller