Voce di capitolato
Anta dall’estetica tradizionale con bordi smussati come Finstral FIN-72 Classic-line PVC-PVC
Qui trova la voce di capitolato per l’esecuzione desiderata. La preghiamo di barrare le dotazioni non richieste e di integrare i valori prestazionali desiderati (evidenziati in rosso). Per qualsiasi domanda si rivolga ai nostri consulenti: finstral.com/consulenti
L’esterno
Estetica
Materiale
- PVC-U (policloruro di vinile non plastificato, non schiumato, tutti i profili principali con spessore delle pareti esterne in classe A secondo UNI EN 12608-1, profili di colore chiaro (bianco, bianco antico, bianco perla) con resistenza all’invecchiamento e stabilità del colore per la zona climatica S (clima rigido) secondo UNI EN 12608-1, profili chiari con resistenza all’impatto mediante massa cadente classe II secondo UNI EN 12608-1)
Colore/superficie
Colori profili
- liscio: bianco
- satinatura (impressa direttamente senza pellicole adesive, profilo colorato in massa): bianco, grigio seta, grigio
- goffratura (impressa direttamente senza pellicole adesive, profilo colorato in massa): bianco, bianco antico, bianco perla
- struttura legno (pellicola termosaldata al profilo, rifinitura, profilo colorato in massa in tonalità marrone simile): castagno, rovere, noce chiaro
Colori guarnizione vetro
- grigio chiaro per colori profilo bianco, bianco antico, bianco perla, grigio seta
- nero per colori profilo grigio, noce
- in tinta per colori profilo castagno, rovere
Forma dei profili
Profondità telaio
- 72 mm
Profondità telaio monoblocco
- 124 mm
Vista esterna dell’anta
- anta dall’estetica tradizionale con bordi smussati come Classic-line di Finstral
- spessore profili anta: 36 mm
Con montante mobile
- montante mobile classico in vista
Dettagli di stile
Listelli
- listello incollato Classic (con distanziale vetro) negli stessi colori dei profili
- listello incollato in stile (con distanziale vetro) negli stessi colori dei profili
- listello interno al vetro (9, 18 o 26 mm)
Pannelli (per campi fissi)
- pannello liscio, fresato e bugnato (negli stessi colori dei profili)
- pannello in vetro smaltato (10 colori)
- pannello in resina sintetica (5 decori)
- pannello in ceramica (9 decori)
Elementi decorativi
- profilo ed elemento decorativo in tinta con il serramento
Protezione
Intrusioni
Protezione antieffrazione standard
- 2 nottolini a fungo di ottima qualità
Sicurezza aggiuntiva
- ferramenta con 4 scontri di chiusura di sicurezza
- ferramenta di sicurezza lungo tutto il perimetro, distanza massima di 85 cm tra i singoli punti di chiusura
- vetro stratificato di sicurezza in classe P2A, P4A o P5A
- maniglia con chiave, maniglia con pulsante o maniglia di sicurezza a pressione
- placca antiperforazione per quadro maniglia
- sensore di sorveglianza elettronica
- ferramenta testata con classe di sicurezza RC 2N o RC 2
Sole/calore
Vetri a controllo solare
- come Mediterran 2 di Finstral: Ug 1,1 W/m2K, g 0,48, LT 0,74
- come Mediterran 3 di Finstral: Ug 0,6 W/m2K, g 0,44, LT 0,67
- come Sun-Block 2 di Finstral: Ug 1,1 W/m2K, g 0,28, LT 0,60
- come Sun-Block 3 di Finstral: Ug 0,6 W/m2K, g 0,26, LT 0,54
Ulteriori soluzioni oscuranti
- per la variante con anta accoppiata e veneziana integrata scelga una tipologia di anta con dotazione aggiuntiva Twin
- avvolgibile
- ombreggiante in tessuto
- frangisole
- persiana
- persiana scorrevole
- persiana scorrevole a libro
Sguardi indiscreti
- vetri ornamentali (12 design)
Insetti
- zanzariera fissa
- zanzariera con apertura ad anta
- zanzariera a scorrimento orizzontale o verticale
- zanzariera plissettata per porte-finestre
Il centro
Isolamento
Caldo/freddo
Telaio
- profilo pluricamera in PVC termoisolante
- valore Uf 1,2 W/m2K
Vetro isolante
- con gas argon
- bordi del vetro leggermente sfilettati
- controllo qualità di ogni lastra tramite scanner elettronico
- marchi di qualità RAL e CEKAL per doppi e tripli vetri isolanti
Doppio vetro basso-emissivo
- come Plus-Valor di Finstral: Ug 1,1 W/m2K, g 0,65, LT 0,82
- distanziale vetro termoisolato e saldato negli angoli in colore nero, bianco grigiastro o marrone chiaro
Triplo vetro basso-emissivo
- come Max-Valor di Finstral: Ug 0,6 W/m2K, g 0,60, LT 0,77
- il miglior vetro in Europa: isolamento termico e guadagno energetico massimi, trasparenza massima, tonalità neutra
- distanziale vetro termoisolato e saldato negli angoli, in colore nero
- percentuale di riflesso del vetro molto bassa (meno del 15%)
Valori d’isolamento termico
misura finestra ad 1 anta secondo norma per calcolo Uw 1,23 x 1,48 m:
- valore Uw per doppio vetro: Uw 1,2 W/m2K
- valore massimo per triplo vetro: Uw 0,80 W/m2K
misura finestra a 2 ante con montante mobile secondo norma per calcolo Uw 1,23 x 1,48 m:
- valore Uw per doppio vetro: Uw 1,3 W/m2K
- valore massimo per triplo vetro: Uw 0,92 W/m2K
N.B. Dotazioni opzionali come i vetri di sicurezza, a controllo solare o ad alto isolamento acustico possono peggiorare il valore massimo.
Rumore
Componenti fonoisolanti
- profili perfettamente aderenti tra loro
- guarnizioni coestruse ai profili in PVC
- vetro e profili incollati anziché spessorati
- disponibile su richiesta certificato di un organismo notificato del valore Rw, inclusi i valori dello spettro di adattamento (C; Ctr)
Isolamento acustico
valori Rw calcolati per finestre/porte ad un’anta, superficie elemento fino a 2,7 m2:
- Rw standard: 32 (-2;-6) dB
- Rw valore massimo: 45 (-2;-6) dB
N.B. Dotazioni opzionali come i vetri di sicurezza, a controllo solare o basso-emissivi possono peggiorare il valore massimo.
Tenuta
Tenuta ermetica
- angoli saldati
- guarnizioni robuste e ben aderenti
- il nasello in PVC protegge la ferramenta
Tenuta all’acqua
- classe 9A per finestre ad un’anta
- classe 9A per finestre a due ante con montante mobile
- dimensioni standard 1,23 x 1,48 m secondo UNI EN 12208
Permeabilità all’aria
- classe 4 per finestre ad un’anta
- classe 4 per finestre a due ante con montante mobile
- dimensioni standard 1,23 x 1,48 m secondo UNI EN 12207
Resistenza al carico del vento
- classe C5 / B5 per finestre ad un’anta
- classe C3 / B3 per finestre a due ante con montante mobile
- dimensioni standard 1,23 x 1,48 m secondo UNI EN 12210
Applicazione
Tipo di posa
Nuova costruzione/ristrutturazione
- posa in due fasi: si intonaca il controtelaio termoisolato come FIN-Fix di Finstral nella muratura già in cantiere durante la fase di costruzione a umido, mentre l’inserimento dei serramenti veri e propri nel controtelaio avviene solo verso la fine dei lavori nella fase di costruzione a secco
- posa in una fase: il serramento viene posato direttamente su muratura e intonacato
Sostituzione serramenti
- posa con rivestimento completo del vecchio telaio: si adattano le misure del vecchio telaio e lo si riveste con il nuovo, durata: meno di 2 ore per finestra
- rimuovere la vecchia finestra dal controtelaio e inserire la nuova finestra
- rimuovere completamente il vecchio telaio e intonacare direttamente il nuovo telaio nella muratura
Qualità della sigillatura
Applicazioni affidabili
- raccolta di oltre 700 disegni applicativi, di cui più di 300 approvati dall’Istituto indipendente ift
Standard di posa attuali
- nei corsi obbligatori per posatori viene spiegato come impiegare moderni materiali isolanti
- i posatori dei rivenditori partner Finstral sono tutti formati e spesso anche certificati dall’Istituto ift
L’interno
Estetica
Materiale
- PVC-U (policloruro di vinile non plastificato, non schiumato, tutti i profili principali con spessore delle pareti esterne in classe A secondo UNI EN 12608-1, profili di colore chiaro (bianco, bianco antico, bianco perla) con resistenza all’invecchiamento e stabilità del colore per la zona climatica S (clima rigido) secondo UNI EN 12608-1, profili chiari con resistenza all’impatto mediante massa cadente classe II secondo UNI EN 12608-1)
Colore/superficie
Colori profili
- liscio: bianco
- satinatura (impressa direttamente senza pellicole adesive, profilo colorato in massa): bianco, grigio seta, grigio
- goffratura (impressa direttamente senza pellicole adesive, profilo colorato in massa): bianco, bianco antico, bianco perla
- struttura legno (pellicola termosaldata al profilo, rifinitura, profilo colorato in massa in tonalità marrone simile): castagno, rovere, noce chiaro
Colori guarnizione vetro
- in tinta con il colore del profilo in PVC
Forma dei profili
Forma elemento
- forma rettangolare
- forma obliqua
- forma circolare
Forma dell’anta
- forma rettangolare
- forma obliqua
- forma circolare
Vista dall’interno
- anta e telaio semicomplanari
Maniglie/cerniere
Maniglie
- maniglie in alluminio serie 1 e 2
- maniglie in acciaio inox serie 3
- maniglie con rosetta rotonda serie 11, 12, 13 e 14
- compatibili con tutte le maniglie più comuni disponibili sul mercato con due viti filettate M5
- compatibili con tutte le maniglie estraibili del produttore FSB
Cerniere
- cerniere in vista
Accessori
Bancale interno
- bancale interno in MDF pellicolato in tinta con il serramento, realizzato su misura, con angoli squadrati o arrotondati
Rivestimento del cassonetto avvolgibile
- isolamento termico aggiuntivo
- colore abbinato
- installazione senza intervento sui muri: si preserva il cassonetto esistente
Nodo centrale History
- tradizionale estetica simmetrica per finestre a due ante con montante mobile
Utilizzo
Tipi di apertura
Ferramenta anta-ribalta
- ferramenta di qualità
- nottolini a fungo autoregolanti
- alza-anta
- dispositivo contro l’errata manovra
- posizione maniglia regolabile
Ulteriori opzioni di apertura
- finestra a due ante con montante mobile
- porta-finestra
- porta-finestra con serratura
- sopraluce a ribalta
- porta-finestra scorrevole parallela
- apertura scorrevole parallela a ribalta
Maneggevolezza
Comfort di serie
- vetro incollato all’anta per tutto il perimetro: utilizzo comodo e semplice, manutenzione minima
Ulteriori comfort opzionali
- apertura a ribalta motorizzata azionabile con pulsante o collegata a tecnologia Smart Home con comando elettrico in vista o a scomparsa
- porte-finestre con soglia ribassata
Sicurezza d’uso
Vetri di sicurezza
- vetro temprato semplice di sicurezza
- vetro stratificato di sicurezza
Blocco dell’apertura ad anta
- apertura primaria a ribalta e secondaria ad anta
- maniglia con chiave
- blocco anta con chiave
Dispositivo anti sgancio anta
- dispositivo anti sgancio contro la caduta dell’anta in caso di errata manovra, utilizzo inappropriato o manutenzione insufficiente
Aerazione
Aerazione manuale
- apertura a ribalta estate/inverno
- aerazione limitata
- fermo anta
- anta di aerazione come Vent di Finstral
Aeratori passivi
- come PassiveVent Mini di Finstral: 5 m3/h con 8 Pa
- come PassiveVent Midi di Finstral applicato sull’anta: 30 m3/h con 8 Pa
- come PassiveVent Midi di Finstral applicato su telaio/allargamento: 30 m3/h con 8 Pa
Aeratori attivi
- come ActiveVent di Finstral: aeratore motorizzato, 4 livelli con portata d’aria fino a 45 m3/h
Tutto attorno
Certificazioni
- marchi di qualità RAL e CEKAL per doppi e tripli vetri isolanti
- qualità certificata ift
Sistemi di gestione
- qualità UNI EN ISO 9001
- ambiente UNI EN ISO 14001
- sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001
- energia UNI EN 50001
Servizio
Servizio di assistenza tecnica
- servizio di assistenza tecnica fornito da Finstral